Scotchshield( SH4CLARXL

Splitterschutzfilm

| Beschreibung Der Splitterschutzfilm Scotchshield( SH4CLARXL wurde für Applikationen auf der Außenseite von Glasscheiben entwickelt. Er besteht aus einem optisch klaren, zäh-elastischen und alterungsbeständigen Polyesterfilm. Die hohe Zugfestigkeit und Bruchdehnung des Films erhöht die Widerstandsfestigkeit des Glases gegen Druck, Stoß und Schlag. Zudem werden schädliche UV-Strahlen, die Hauptursache von Bleichschäden, zum größten Teil reduziert. Das hochalterungsbeständige Klebstoffsystem der Scotchshield Splitterschutzfilme härtet glasklar aus, so dass die Filme nach der Applikation nicht sichtbar sind. Die Farben von Textilien und Dekorationen in Auslagen werden unverfälscht wiedergegeben. |  | Scotchshield Splitterschutzfilme bieten einen wirkungsvollen Schutz vor Verletzungen oder Sachbeschädigung durch umher fliegende Glassplitter. Bei Glasbruch werden die Splitter von dem Klebstoffsystem festgehalten. Scotchshield Splitterschutzfilme sind geprüft entsprechend der DIN 52 337 (Pendelschlagversuch). Eigenschaften (auf 6 mm Klarglas) Wärmereduktion : 3% Isolation : 0% Blendreduktion : 3% UV Reduktion : 99% |
| --- | --- | --- |

Leistungsdaten

| Glasart | Filmtyp | Abschirm-grad | Sichtbares Licht ( % ) Reflektion Transmission | Emission- grad | k - Wert (W/m2.°C) | Abgewiesene Sonnenenergie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Einfachverglasung |  |  |  |  |  |  |  |
| klar | ohne Film | 0.94 | 8 | 88 | 0.84 | 6.02 | 18 % |
|  | SH4CLARXL | 0.91 | 9 | 86 | 0.84 | 6.13 | ---- |
| getönt | ohne Film | 0.69 | 5 | 50 | 0.84 | 6.02 | 40 % |
|  | SH4CLARXL | 0.67 | 8 | 50 | 0.84 | 6.13 | ---- |
| Isolierverglasung |  |  |  |  |  |  |  |
| klar | ohne Film | 0.81 | 14 | 78 | 0.84 | 2.84 | 30 % |
|  | SH4CLARXL | 0.78 | 17 | 76 | 0.84 | 2.84 | ---- |
| getönt | ohne Film | 0.55 | 8 | 45 | 0.84 | 2.84 | 52 % |
|  | SH4CLARXL | 0.54 | 10 | 44 | 0.84 | 2.84 | ---- |
| Aufbau des Filmes Dicke : 0.1 mm Farbe : Klar Trägermaterial: Polyester Klebstoff : Spezial Acrylat, mit Liner Witterungsbeständige Oberfläche Scotchshield Filme werde nass verlegt. Die Endhaftung wird nach ca. 20 Tagen erreicht bei 18°C (Trockenzeit) | Reinigung Scotchshield Filme können 30 Tage nach ihrer Installation mit herkömmlichen Fensterreinigungsmitteln gereinigt werden sofern sie keine Scheuermittel enthalten. Harte Schwämme, grobe Tücher oder Bürsten dürfen nicht verwendet werden. Empfohlen werden weiche synthetische Schwämme, weiche Tücher oder Gummiwischer. Scotchshield Filme dürfen nie trocken gereinigt werden. |